# Produkt Specifikation

## Produkt		Mosaikparkett

Material		Europeisk Ek

Mönster		Tegel,  Ruta,  Parallell

## Dimension

Tjocklek:          8 mm

Bredd:             22,8 mm

Längd:             160 mm

Slitskikt		 8mm

Tål antal slipningar           ca  10ggr

Fuktkvot		 8(+/-)1%

Toleranser

Tjocklek: 	 (+-) 0,2 mm

Bredd:	 (+-) 0,2 mm

Längd:	 (+-) 0,2mm

Vikt		5500g/m2

Ytbehandling	Obehandlad yta

När det gäller ytbehandling följ rekommendation för

behandling av mosaikparkett.

Lagring		Lagras i relativ luftfuktighet 30-60%

Installation		Se Ek o parketts installations anvisning.

Skötsel		Beroende på ytbehandling.